Возбуждено дело в отношении ООО «ТеплосберегающиеСистемы»

11.07.2011  года Воронежским УФАС России возбуждено дело по признакам нарушения пункта 2  части 1  статьи 14  ФЗ «О защите конкуренции» в отношении ООО «ТеплосберегающиеСистемы»,  выразившегося во введении в заблуждении относительно потребительских свойств,  качества продукции – плит пенополистирольного типа ПСБ-С-25  и ПСБ-С-25Ф.  Согласно проведенным от 27.04.2011г.  ООО «Новопласт» испытанием установлено,  что представленные образцы марки ПСБ-С не соответствует требованиям ГОСТа 15588-86  в виду заниженной плотности ПСБ-С-25  -  13,58  кг/м(3),  ПСБ-С-25  Ф -  13,0  кг/м(3),  прочности на сжатие соответственно 0,032  МПа и 0,031  МПа,  влажности 2,85%  и 0,96%,  завышенной теплопроводности в сухом состоянии 0,045  Вт/м К и 0,044  Вт/м К и завышенном водопоглощении за 24  часа 3,7%  и 3,33%.
Рассмотрение дела назначено на 䋖» часов 䋌» минут ڴ» сентября 2011  года.

2011-07-11  10:23:11